|  | λ (μm) | Measured LIDT (J/cm2) | Model LIDT (J/cm2) | Measured/Model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZnSe | 0.8 | 0.15 | 0.18 | 0.83 |
|  | 9.2 | 0.83 | 2.11 | 0.41 |
| ZnS | 0.8 | 0.170 | 0.28 | 0.68 |
|  | 9.2 | 1.19 | 3.18 | 0.41 |
| ZnS_New | 0.8 | 0.27 | 0.25 | 1.08 |
| BaF2 | 0.8 | 0.944 | 0.64 | 1.47 |
|  | 9.2 | 2.62 | 7.36 | 0.36 |
| NaCl | 0.8 | 0.392 | 0.40 | 0.92 |
|  | 9.2 | 4.57 | 4.59 | 0.99 |
| Ti:Sa |  |  |  |  |
| CdTe |  |  |  |  |
| GaAs |  |  |  |  |
| KRS5 |  |  |  |  |
| BBO |  |  |  |  |